Příloha č. 2

| Uchazeč o VZ: |  |
| --- | --- |
| Zastoupený: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Telefon: |  |
| Banka: |  |
| Číslo účtu: |  |
| E-mail: |  |
| Sídlo: |  |

Čestné prohlášení:

Čestně prohlašuji -  jako uchazeč o veřejnou zakázku „Nákup a dodávka posypové kamenné soli pro roky 2017 – 2019“ -  že mnou nabízená posypová kamenná sůl splňuje všechny technické parametry uváděné v zadávací dokumentaci:

Posypová sůl kamenná, bílá barva (s minimem vedlejších minerálů šedé až černé barvy), 0,2 až 5 mm, pro zimní údržbu, NaCl min. 98 %, vlhkost do 1%, nutnost splnění podmínek 356/2003 v platném znění a nařízení EP a rady EU č. 1907/2006, preparace – protispékavý  přípravek v rozmezí 65 až 105 mg/kg, sypká hustota v rozmezí 1030 - 1.270 kg/m³ (dle DIN ISO 3944), záruční doba 24 měsíců (při běžných skladovacích podmínkách - stabilní materiál), v souladu s vyhláškou TP 116, sítová analýza/zrnitost: < 5,0 mm (0%); 3,15-5 mm (5-15%); 0,8-3,15 (60-70%); 0,16-0,8 mm (15-20%);  0,16 mm (max. 5%).

V ………………. dne

______________________

Razítko

Podpis oprávněné osoby