SKATEPARK V NOVÉM JIČÍNĚ

Rozsah a obsah projektové dokumentace odpovídá požadavkům přílohy č.13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

Dokumentace pro provádění stavby:

D.1.1.a   TECHNICKÁ ZPRÁVA

Architektonicko –stavební řešení

SO 01 – SKATEPARK, SO 02 - BIKEPARK

ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Vypracoval: Wróbel David

Autorizoval:

Wróbel David,v seznamu ČKAIT pod č.1103973 autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

STAVEBNÍK:  Město Nový Jičín , Masarykovo nám. 1/1,  741 01 Nový Jíčín

A.	ÚČEL  OBJEKTU	3

B.  	ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY	3

C.  	TECHNICKÉ  A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY	4

D.  	ŘEŠENÍ  NAPOJENÍ NA TECHNICKOU A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU	5

E.	TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KCÍ	5

F.	VLIV OBJEKTU A JEHO POUŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	5

G.	OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY	5

H.	DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU	6

I.	   VLIV STAVBY NA OKOLÍ	6

J.	   ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČTNOSTI PRACOVNÍKŮ	7

K.	ZÁVĚREM	7

# A. ÚČEL  OBJEKTU

Jedná se o novostavbu celobetonového skateparku neboli  povrchové sportovní překážky ve volném prostoru, která je určena ke sportovnímu vyžití jak sportovcům, tak široké veřejnosti. Skatepark a bikepark je objekt  určený  pro sportovní činnost ve volném čase, který přináší člověku fyziologické zotavení, psychické uvolnění a vnitřní uspokojení, obohacuje jeho intelekt a přispívá k růstu osobnosti. Rovněž možností sportovního vyžití ve volném čase předchází kriminalitě mládeže. Stavba má veřejný charakter a slouží ke sportu a relaxaci široké veřejnosti. S účastí imobilních osob se tedy počítá, podle jejich fyzických možností a v souladu s provozním řádem.

B.   ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Jedná se o nízkou betonovou stavbu – venkovní sportovní překážku, ve které se nenacházejí žádné pobytové ani obytné místnosti. Je určena  ke sportovnímu vyžití skateboardistům a bikerům.

Park je navržen jako streetový park s několika výškovými úrovněmi spojenými rampami. Tyto  prvky na sebe přímo navazují a dá se mezi nimi přejíždět. Skatepark je dále doplněn skatovými překážkami - boxy a raily. Základní tvar stavby bikeparku je čtyřúhelník  o celkové ploše 302 m2, zpevněná betonová plocha skateparku činí 894m2 a je obdélníkového tvaru se zaoblenými dvěma rohy. Zpevněné plochy – betonové chodníky, budou mít plochu 17,5 m2.

Seznam navržených překážek :

Seznam navržených překážek SO 01 Skatepark:

01 –  RADIUS  	   	                  08 – RAIL

02 –  BANK 	                                         09 – BANK

03 – PYRAMIDE     	                             10 –  RADIUS CORNER

04 – RADIUS CORNER                          11 – BANK CORNER WITH LEDGE

05 – MANUAL BOX   	                  12 – SNAKERUN

06 – HUBBA WITH EXTENSION            13 – RADIUS WITH VOLCANO

07 – STAIRS WITH HANDRAIL

Seznam navržených překážek SO 02 Bikepark:

01 –  RADIUS  	   	                  06 – WALL

02 –  BANK 	                                         07 – RADIUS

03 – FUNBOX     	                             08 – WAWE

04 – BANK TO BANK

05 – MANUAL BOX

Park je navržen v souladu s evropskou normou DIN EN 14974. Stavba je železobetonová, tvořena vyztuženou skořepinou betonovanou nástřikem na předem vytvarovaném podkladu. Vlastní plocha skateparku i bikeparku je navržena v přírodní šedé barvě odstínu betonu. Ve vizualizacích jsou jednotlivé plochy rozděleny barevně dle způsobu zpracování povrchu :

- šedá      - rovné povrchy, stříkaný beton, strojově hlazený

- okrová   - bedny, boxy - odlévané do bednění

- červená případně zelená- šikmé povrchy, stříkaný beton, ručně hlazený.

Dle výběru a rozhodnutí investora se dá pro jednotlivé betonové plochy použít probarveného pigmentovaného betonu.

Kolem parku je dostatečný prostor pro případné diváky při skatových a bikeových soutěžích. Momentální kapacitu parku je nutno zohlednit bezpečností provozu, za kterou zodpovídá provozovatel parku v souladu s provozním řádem.

# C.  	TECHNICKÉ  A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

# SO 01 – Skatepark, SO 02 – Bikepark

Celý prostor parku je navržen jako železobetonová konstrukce provedena ze železobetonu třídy C25/30 dle ČSN EN 206-1. Jako výztuž bude použita vázaná výztuž R10 á 200mm v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150  -  výškově osazená při horním okraji s krytím min. 35 mm.    Stykování výztuže přesahem  min. 200mm nebo svařováním.

Tvar, konstrukční řešení a způsob využití navržené konstrukce nevyžaduje provádět statické posouzení konstrukce, postačí dodržet základní konstrukční požadavky při realizaci díla. Železobetonová skořepina  navržená v tloušťce min. 150 mm bude staticky namáhaná pouze vynuceným přetvořením od změny teplot a velikost vyvozovaných ohybových momentů nepřesáhne hodnotu M = 10 kNm. Pro tuto velikost ohybového momentu je dimenzována výztuž železobetonové skořepiny.

Skatepark i bikepark bude založen z větší části na stávající asfaltový povrch. Stávající asfaltový povrch, který přečnívá půdorys skateparku bude odbourán, v těchto místech budou nad touto plochou nové násypy, které tvoří svahování okrajů parku. V malé části bude skatepark i bikepark založen na stávajícím travnatém rostlém terénu.

Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti Edef1 >  30,00 MPa (nebo rovna), hodnota poměru modulů přetvárnosti  Edef2./ Edef1  < 2,50. (nebo rovna). Tyto parametry musí být ověřeny zatěžovací zkouškou.

Skořepina parku bude pak provedena stříkáním betonové směsi  přímo na  hutněný  podsyp. Na ručně stříkaných a ručně hlazených plochách bude použito kamenivo fr. 0-8. Povrchová úprava - cementovou pálenou omítkou a ocelovým hladítkem.

Při zrání betonu bude důležité dodržovat pravidla následného ošetřování betonu po betonáži v době jeho zrání, které trvá 28 dní pro dosažení výpočtové pevnosti (v závislosti na teplotě) podle ČSN 732400. Vodorovné plochy budou dilatovány v celcích max.  6x6m.

V místech zvýšených částí bude pod betonovou skořepinou vzniklý rozdíl dosypán rovněž štěrkopískovým podsypem ukládaným po hutněných vrstvách tloušťky max. 20cm. Zhutnění se provede rovněž na deformační modul Edef,2 = 30MPa (vibrační deskou). Toto bude ověřeno statickou zatěžovací zkouškou v průběhu výstavby.

Všechny  betonové překážky - BOXY betonované samostatně  jsou provedeny jako monolitická ŽELEZOBETONOVÁ SKOŘEPINA tl. 150 mm - podrobně viz výkresová dokumentace konstrukční části této PD.  Jsou navrženy  z betonu  třídy C 25 / 30 a vyztuženy po obou površích vázanou výztuží R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150 mm, krytí výztuže min 35 mm.

Součástí parku jsou také betonové chodníky spojující bikepark a skatepark  a skatepark a budoucí chodník. Chodníky budou z betonu tl. 10 cm, povrch hlazený ocelovým hladítkem. Beton C 25/30. Beton bude proveden na hutněný podsyp ve stejných mocnostech a se stejnými vlastnostmi jako podsypy pod skateparkem a bikeparkem.

Výztuž překážek není propojena s výztuží  základní  ŽB desky  parku. Prvky jsou lemovánu oc. profily. Lemování radiusu – tzv. koping -  provedeno z TR 60/3 a lemování gridboxů z oc. jakl profilu 50/80/3..

Kovové překážky tzv. raily budou provedeny  z ocelových trubek TR 60/3. Lemování radiusu – tzv. koping -  provedeno z TR 60/3 a lemování gridboxů z oc. jakl profilu 50/80/3.

Povrchová úprava všech kovových prvků  - žárovým zinkováním. Součástí stavby skateparku budou betonové lavičky s výdřevou.

Celý skatepark i bikepark bude svahován násypem  hlíny, nejlépe ornicí na původní terén. V místech kolmého napojení štěrkopískového podsypu a násypu zeminou bude  násyp štěrkopískem i zeminou  ukládán po hutněných vrstvách tloušťky max. 20cm najednou, tím se vytvoří kolmý styk.

Tento násyp bude, spolu s ostatní plochou kolem skateparku zatravněn. Na těchto místech může být též (s průběžnou intenzitou) vysázen nenáročný keř na lokalitu a péči Cotoneaster microphyllus (skalník drobnolistý), který dorůstá do výšky 1m, nebo jiná popínavá rostlina. Je důležité, aby vlastník nebo provozovatel zajistil péči o parkovou zeleň tak, aby nedocházelo k prorůstání na pojezdovou plochu.

# D.  	ŘEŠENÍ  NAPOJENÍ NE TECHNICKOU A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

Navržená stavba skateparku je napojena na stávající dopravní infrastrukturu včetně stávajícího parkování. Prostor parku nebude napojen na žádnou další technickou infrastrukturu – rozvody plynu, veřejný vodovod příp. kanalizaci. Splaškovou vodu stavba neprodukuje.

Pro odvod a napojení dešťových vod z betonové plochy skateparku budou napojeny do drenážního potrubí, umístěného po třech stranách skateparku, které bude pozvolna vodu odvádět do okolního terénu. Drenáž bude sloužit jako dešťová kanalizace a bude v celkové délce 72 m.

# E.	TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KCÍ

Stavba neobsahuje žádné obytné ani pobytové místnosti, které předpokládají udržení tepelné pohody. Tepelně izolační konstrukce tedy nejsou navrženy.

# F.	VLIV OBJEKTU A JEHO POUŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stavba neovlivní negativně životní prostředí. Uvažovaný provoz skateparku není zdrojem škodlivých exhalací, otřesů, vibrací, prachu, zápachu, znečišťování vod a pozemních komunikací, zastínění budov, kyselin, ropných produktů a odpadů, bakteriologických kultur ani škodlivého záření. Hluk -  na stavbě není instalováno žádné zařízení, které by vyvolávalo hluk, který by přesahoval stanovené max. hodnoty dle platných hygienických předpisů. Dle nařízení vlády 272/2011Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů 217/2016 Sb. a 241/2018 Sb. se hlukové limity na hluk z dětských hřišť již nevztahují.

# G.	OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY

V dotčeném území se nenachází žádná bezpečnostní pásma, nejedná se o poddolované území ani se zde nenachází agresivní spodní vody. Parcela se nenachází v rozsáhlém chráněném území  CHKO, nepodléhá tedy posuzování dle zákona 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně  přírody a krajiny. Území určené pro novostavbu skateparku není dle zákona 20/1987 Sb., územím podléhající památkové péči.

Dotčené parcely se nachází nad 50 m od kraje lesa. Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního toku. Skatepark, respektive prostor víceúčelového sportovního areálu je částečně oplocen a bude veřejně přístupný. Vzhledem k tomu, že se ve stavbě nenacházejí obytné ani pobytové místnosti, není třeba provádět radonový průzkum event. navrhovat ochranu proti radonu. Na stavbě není instalováno žádné zařízení, které by vyvolávalo hluk, který by přesahoval stanovené max. hodnoty dle platných hygienických předpisů. Dle nařízení vlády 272/2011Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů 217/2016 Sb. a 241/2018 Sb. se hlukové limity na hluk z dětských hřišť již nevztahují.

# H. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Stavba skateparku i bikeparku je navržena a musí být provedena tak, aby při sportovním využití pro které je určena,  splňovala požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, požární bezpečnost, ochranu proti hluku a  bezpečnost při užívání.

# I. VLIV STAVBY NA OKOLÍ

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Realizace stavby nebude probíhat v době nočního klidu. Vlastní stavba nevyvolává žádné nároky na výstavbu nové dopravní nebo jiné infrastruktury mimo hranice pozemku.

Zemina z výkopových prací bude použita při terénních úpravách a přebytečná bude uložena dle příslušných ustanovení. Stavební suť bude roztříděna podle druhu přímo na stavbě a zpracována nebo odvezena na příslušné certifikované skládky.

Likvidace odpadních látek:

Odpadní materiály z  výstavby budou tříděny dle příslušné kategorizace odpadů dle smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech

Řešení zneškodnění odpadů vzniklých při provozu :

Likvidace komunálního odpadu bude řešena na základě smlouvy s oprávněnou organizací. Tento odpad bude shromažďován v kontejnerech, umístěném na pozemku investora.

Stavba není navržena v blízkosti  obytných domů není tedy nutné řešit zatížení okolí hlukem z pojezdu skatů a jízdních kol po betonové ploše.

Zhotovitel je povinen provádět tato opatření:

- Při raelizaci stavby je nutno provádět každodenní úklid celého hlavního a vedlejšího staveniště a  stavbou používaných vnitroareálových a veřejných komunikací.

- Pro výstavbu bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku.

- Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů.

- Zabezpečí plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory strojů.

- Nepřipustí provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových  plynech.

- Maximálně omezí prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě.

- Přepravovaný materiál zajistí tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení  rychlosti apod).

- Příjezdové vozovky na staveniště udržovat zpevněné ( neprašné) s odvodněním. Omezí pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy.

-  Netankovat pohonné hmoty na staveništi. Neprovádět na staveništi chemické mytí aut.

- U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečí čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a strojů.

- Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraní.

- Udržovat pořádek na staveništi.

- Materiály bude ukládat odborně na vyhrazená místa. Zajistit odvod dešťových vod ze  staveniště.

- Zamezí znečištění vod ( ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.).

- K realizaci stavby bude využívat plochy uvnitř staveniště. V maximální možné míře chránit stávající zeleň.

- Pro zařízení staveniště  nebude nutné provádět žádné přeložky stávajících sítí.

# J.   ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČTNOSTI PRACOVNÍKŮ

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena.

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při práci v ochranném pásmu inž. sítí musí být zajištěno jejich příp.označení nebo vypnutí a zastavení.

# K. ZÁVĚREM

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržené stavby. Stejně tak, budou li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích.

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky a s takovými vlastnostmi, aby po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická odolnost a stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání a ochrana proti hluku. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě.

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě dovozců materiálů a výrobků.

V Ostravě  Duben   2022				Vypracoval:    Wróbel David