SKATEPARK V NOVÉM JIČÍNĚ

Rozsah a obsah projektové dokumentace odpovídá požadavkům přílohy č.13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

Dokumentace pro provádění stavby:

D.1.2.a   TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavebně – konstrukční část

SO 01 – SKATEPARK, SO 02 - BIKEPARK

ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Vypracoval: Wróbel David

Autorizoval:

Wróbel David, v seznamu ČKAIT pod č. 1103973 autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

STAVEBNÍK:  Město Nový Jičín , Masarykovo nám. 1/1,  741 01 Nový Jíčín

1.  ÚVODNÍ  ÚDAJE

Jedná se o novostavbu  celobetonového skateparku neboli  povrchové sportovní překážky ve volném prostoru, která je určena ke sportovnímu vyžití jak sportovcům, tak široké veřejnosti. Zejména pak skateboardistům a bikerům.

Skatepark je objekt  určený  pro sportovní činnost ve volném čase, který přináší člověku fyziologické zotavení, psychické uvolnění a vnitřní uspokojení, obohacuje jeho intelekt a přispívá k růstu osobnosti. Rovněž možností sportovního vyžití ve volném čase  předchází kriminalitě mládeže. Stavba má veřejný charakter a slouží ke sportu a relaxaci široké veřejnosti. S účastí imobilních osob se tedy počítá, podle jejich fyzických možností a v souladu s provozním řádem.

2. PODKLADY

Jako podklad byly k dispozici katastrální mapa dotčeného území a geodetické zaměření se základními výškami a umístěním jednotlivých stromů. Jako podklad také sloužila architektonická studie celého území sportovního areálu, jehož součástí  již je stávající sportovní hala. Hydrogeologický posudek na vsakování dešťových vod nebyl proveden.

3. ZHODNOCENÍ PODLOŽÍ

Z geologického hlediska se jedná o běžné zakládací podmínky, geologický průzkum nebyl proveden. Předpoklad založení vychází ze znalosti místních podmínek. Skatepark i bikepark bude založen na stávající asfaltový povrch a malá část skateparku bude založena na stávajícím travnatém rostlém terénu.

Požadovaná hodnota modulu prřetvárnosti Edef1 > 30,00 MPa (nebo rovna), hodnota poměru modulu přetvárnosti Edef2./ Edef1 < 2,50. (nebo rovna). Tyto parametry musí být ověřeny zatěžovací zkouškou. Obvykle zhotoviteli stačí vrstva zhutněného kameniva fr. 0-32 nebo 0-63 v tloušťce 300 mm. Stávající asfaltový podklad by měl splňovat tyto parametry v dostatečné míře.

4. NÁVRH  ZALOŽENÍ  STAVBY

Park bude založen z větší části na stávající asfaltový povrch. Stávající asfaltový povrch, který přečnívá půdorys skateparku bude odbourán, v těchto místech budou nad touto plochou nové násypy, které tvoří svahování okrajů parku. V malé části bude skatepark i bikepark založen

na stávajícím travnatém rostlém terénu.

V místech , kde bude založeno na terénu, je ze stávající plochy nutné odebrat vrstvu ornice dle potřeby až na úroveň hrubých terénních úprav a celou plochu zhutnit 2 - mi pojezdy vibrační desky o minimální hmotnosti 500 kg do kříže. Na takto zhutněném terénu provést pojezdové zkoušky naloženým nákladním automobilem, kterým se vymezí málo únosné plochy, které nesplňují požadavek na hodnotu modulu přetvárnosti Edef.2 > 30,00 MPa. Takto vymezené plochy budou odtěženy do hloubky 0,3 m od povrchu HTU a nahrazeny hutněným drceným kamenivem frakce 0-63 se spojitou křivkou zrnitosti.

Požadované hodnoty konstrukčních vrstev násypového tělesa pod žb membránu dle projektové dokumentace :

- modul přetvárnosti Edef.2  > 30,00 MPa pro úroveň pláně

- hodnota poměru modulů přetvárnosti Edef.2  / Edef.1 <  2,5

Pro dosažení výše uvedených hodnot únosnosti podloží je navržen, s využitím vibrační desky o min. hmotnosti 500 kg, tento postup :

1, Stávající organickou zeminu  odtěžit na úroveň HTU. Poslední vrstvu odtěžovat lžící s hladkým břitem. Provést sanaci málo únosných ploch drceným kamenivem fr. 0-63 mm. Pokud se někde málo únosné vrstvy vyskytnou. Hutnění bude prováděno po vrstvách maximálně 0,15 m mocných, 3x3mi pojezdy vibrační desky do kříže.

2. Na takto upravené podloží bude navezeno násypové těleso z drceného kameniva fr. 0-63 mm do úrovně -0,170 m od povrchu ŽB desky. Hutnění bude prováděno po vrstvách  maximálně 0,20 m mocných, 3x3mi pojezdy vibrační desky do kříže.

3.  Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti Edef.2  > 30,00 MPa hodnota poměru modulů přetvárnosti Edef.2  / Edef.1 <  2,5

5. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

5.1 Statické posouzení konstrukce skateparku

Tvar, konstrukční řešení a způsob využití navržené konstrukce nevyžaduje provádět statické posouzení konstrukce, postačí dodržet základní konstrukční požadavky při realizaci díla. Železobetonová skořepina  navržená v tloušťce min. 150mm bude staticky namáhaná pouze vynuceným přetvořením od změny teplot a velikost vyvozovaných ohybových momentů nepřesáhne hodnotu M = 10 kNm. Pro tuto velikost ohybového momentu je dimenzována výztuž železobetonové skořepiny.

5.2 Vlastní konstrukce skateparku

Celý prostor parku je navržen jako železobetonová konstrukce provedena ze železobetonu třídy C25/30 dle ČSN EN 206-1. Jako výztuž bude použita vázaná výztuž R10 á 200mm v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150  -  výškově osazená při horním okraji s krytím min. 35 mm.    Stykování výztuže přesahem  min. 200mm nebo svařováním.

Betonáž stěn bude provedená stříkáním betonové směsi torkrétem přímo na stabilní stěny hutněného ŠP násypu. Před torkrétováním betonu bude do stěn vložená zahnutá výztuž, která musí být stabilizovaná ve své poloze. Rovněž musí být předem osazeny prvky pro kontrolu tvaru profilu a tloušťky nanesené vrstvy betonů.

Na ručně stříkaných a ručně hlazených plochách bude použito  kamenivo 0-8. Povrchová úprava - cementovou pálenou omítkou a ocelovým hladítkem.

Při zrání betonu bude důležité dodržovat pravidla následného ošetřování betonu po betonáži v době jeho zrání, které trvá 28 dní pro dosažení výpočtové pevnosti (v závislosti na teplotě). Vodorovné plochy budou dilatovány v celcích max.  6x6m- viz výkresová dokumentace.

V místech zvýšených částí stěn bude pod betonovou skořepinou vzniklý rozdíl dosypán rovněž štěrkopískovým podsypem ukládaným po hutněných vrstvách tloušťky max. 20cm. Zhutnění se provede rovněž na deformační modul Edef,2 = 30MPa (vibrační deskou). Toto bude ověřeno statickou zatěžovací zkouškou v průběhu výstavby.

  - Konstrukce překážek

Seznam navržených překážek SO 01 Skatepark:

01 –  RADIUS  	   	                  08 – RAIL

02 –  BANK 	                                         09 – BANK

03 – PYRAMIDE     	                             10 –  RADIUS CORNER

04 – RADIUS CORNER                          11 – BANK CORNER WITH LEDGE

05 – MANUAL BOX   	                             12 – SNAKERUN

06 – HUBBA WITH EXTENSION            13 – RADIUS WITH VOLCANO

07 – STAIRS WITH HANDRAIL

Seznam navržených překážek SO 02 Bikepark:

01 –  RADIUS  	   	                  06 – WALL

02 –  BANK 	                                          07 – RADIUS

03 – FUNBOX     	                              08 – WAWE

04 – BANK TO BANK

05 – MANUAL BOX

Skatepark i bikepark je navržen v souladu s evropskou normou DIN EN 14974.

Všechny  betonové překážky jsou provedeny jako monolitická ŽELEZOBETONOVÁ SKOŘEPINA tl. 150 mm. Jsou navrženy  z betonu  třídy C 25 / 30 a vyztuženy po obou površích vázanou výztuží R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150 mm, krytí výztuže min 35 mm.  Výztuž překážek není propojena s výztuží  základní ŽB desky  parku. Prvky jsou lemovánu oc. profily. Lemování rádiusu – tzv. koping -  provedeno z TR 60/3 a lemování gridboxů z oc. jakl profilu 50/80/3..

Kovové překážky tzv. raily budou provedeny  z ocelových trubek TR 60/3. Kotveny do železobetonové skořepiny skateparku. Povrchová úprava všech kovových prvků  - žárovým zinkováním.

V Ostravě  Duben   2022				Vypracoval:    Wróbel David